1. Būdas tekstilės grifui nustatyti pagristas tuo, kad disko formos bandinį talpina tarp dviejų horizontaliai lygiagrečių plokštelių, nutolusių viena nuo kitos daugiau kaip per bandinio storį, ir ištraukia jį per centrinę apatinės plokštelės angą bei registruoja apkrovos-įlinkio kreivę,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad keičia atstumą tarp plokštelių, o bandinio traukimo per angą metu diferencijuoja apkrovos-įlinkio kreivę ir pagal apkrovos kitimo greitį sprendžia apie grifo dydį.

2. Įtaisas tekstilės grifui nustatyti, susidedantis iš padėklo ir atraminės plokštelės su apvaliomis angomis centre bei puansono, judančio išilgai bendros tų angų ašies,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad padėklas ir atraminė plokštelė pagaminti iš plastiko su žemu trinties koeficientu ir sujungti tarpusavyje reguliavimo varžtais, o puansonas turi adatos formos kotą, kuris per bandinį jungia puansoną su tempimo mechanizmu.











































