1

Elektrovakuuminis stiklas, kurį sudaro silicio oksidas, aliuminio oksidas, kalcio oksidas, bario oksidas, natrio oksidas, kalio oksidas, stibio oksidas, magnio oksidas, švino oksidas, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad į jį sudarančių komponentų sudėtį papildomai įvedamas padidintas 1,2 % natrio oksido kiekis ir padidintas 2,5 % švino kiekis, laikantis šio elektrovakuuminį stiklą sudarančių komponentų santykio (masės %):

	silicio oksidas, SiO2 
	57,5 -
	59,5

	aliuminio oksidas, Al2O3
	3,2 -
	3,8

	kalcio oksidas, CaO
	4,5 -
	5,5

	bario oksidas, BaO
	2,0 -
	2,6

	natrio oksidas, Na2O
	6,2 -
	7,2

	kalio oksidas, K2O
	8,2 -
	9,2

	stibio oksidas, Sb2O3
	0,1 -
	0,3

	magnio oksidas, MgO
	2,0 -
	2,6

	švino oksidas, PbO
	12,0 -
	14,0.


