1. Elektrai laidžių vario sulfido dangų gavimo būdas, kuriame polimerinę plėvelę sierina ir veikia vario druskos tirpalu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaip sierinimo agentą naudoja elementinės rombinės sieros tirpalą anglies disulfide.

2. Elektrai laidžių vario sulfido dangų gavimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plėvelę sierina 5,7 M elementinės sieros tirpalu anglies disulfide, nusausina filtro popieriumi ir veikia 0,4 M vario druskos su hidrochinonu tirpalu.

