1. Elektrai laidžių dangų ant polikaproamido gavimo būdas, kuriame polikaproamidinę plėvelę sierina, nuplauna vandeniu ir veikia vario druskos su hidrochinonu tirpalu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaip sierinimo/seleninimo agentą naudoja kalio selenopentationato tirpalą.

2. Elektrai laidžių dangų ant polikaproamido gavimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kalio selenopentationato tirpalą naudoja neutralų arba parūgštintą ekvivalentiniu druskos rūgšties kiekiu.

3. Elektrai laidžių dangų ant polikaproamido gavimo būdas pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad polikaproamidinę plėvelę sierina ir selenini 0,025 – 0,2 M kalio selenopentationato tirpale.

