2

1. Nesprogstanti amonio sulfato nitrato mišri medžiaga, pagal Rentgeno spindulių difrakcijos analizės duomenis sudaryta iš:

nuo maždaug 14 masės % iki maždaug 35 masės % amonio sulfato ((NH4)2SO4);

nuo maždaug 60 masės % iki maždaug 85 masės % (NH4)2SO4(2(NH4NO3) dvigubosios druskos; ir

iki maždaug 5 masės % bendro (NH4)2SO4)(3(NH4NO3) dvigubosios druskos ir amonio nitrato (NH4NO3) kiekio.

2. Amonio sulfato nitrato mišri medžiaga pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad bendras (NH4)2SO4)(3(NH4NO3) dvigubosios druskos ir amonio nitrato (NH4NO3) kiekis yra nuo 0 iki maždaug 3 masės %.

3. Amonio sulfato nitrato mišri medžiaga pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji turi nuo 0 iki maždaug 1 masės % amonio nitrato (NH4NO3).

4. Amonio sulfato nitrato mišri medžiaga pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji yra granulių formos.

5. Nesprogstanti amonio sulfato nitrato mišri medžiaga, pagal Rentgeno spindulių difrakcijos analizės duomenis sudaryta pagrindinai iš:

nuo maždaug 14 masės % iki maždaug 35 masės % amonio sulfato ((NH4)2SO4);

nuo maždaug 60 masės % iki maždaug 85 masės % (NH4)2SO4(2(NH4NO3) dvigubosios druskos; ir

nuo 0 iki maždaug 5 masės % bendro (NH4)2SO4)(3(NH4NO3) dvigubosios druskos ir amonio nitrato (NH4NO3) kiekio.

6. Amonio sulfato nitrato mišri medžiaga pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad bendras (NH4)2SO4)(3(NH4NO3) dvigubosios druskos ir amonio nitrato (NH4NO3) kiekis yra nuo 0 iki maždaug 3 masės %.

7. Amonio sulfato nitrato mišri medžiaga pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji turi nuo 0 iki maždaug 1 masės % amonio nitrato (NH4NO3).

8. Amonio sulfato nitrato mišri medžiaga pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji yra granulių formos.

9. Amonio sulfato nitrato mišrios medžiagos gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima tokias stadijas: 

medžiagų, susidedančių iš amonio sulfato dalelių, amonio nitrato ir vandens, įkrovimą į lydymo įrenginį, kur amonio sulfato ir amonio nitrato molių santykis yra nuo maždaug 0,9:1 iki maždaug 1,1:1, o vandens yra nuo daugiau nei 2 masės % iki maždaug 10 masės %, skaičiuojant pagal įkrautų medžiagų masę; 

amonio nitrato sulydymą ir bent dalies amonio sulfato dalelių ištirpinimą nuo maždaug 180 oC iki maždaug 210 oC temperatūroje;

įkrautų medžiagų sąveiką nuo maždaug 180 oC iki maždaug 210 oC temperatūroje; ir 

produkto sukietinimą esant šaldymo greičiui mažiausiai apie 100 oC/min.

10. Amonio sulfato nitrato mišrios medžiagos gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima tokias stadijas:

medžiagų, susidedančių pagrindinai iš amonio sulfato dalelių, amonio nitrato ir vandens įkrovimą į lydymo įrenginį, kur amonio sulfato ir amonio nitrato molių santykis yra nuo maždaug 0,9:1 iki maždaug 1,1:1, o vandens yra nuo daugiau nei 2 masės % iki maždaug 10 masės % skaičiuojant pagal įkrautų medžiagų masę; 

amonio nitrato sulydymą ir bent dalies amonio sulfato dalelių ištirpinimą nuo maždaug 180 oC iki maždaug 210 oC temperatūroje;

įkrautų medžiagų sąveiką nuo maždaug 180 oC iki maždaug 210 oC temperatūroje; ir 

produkto sukietinimą esant šaldymo greičiui mažiausiai apie 100 oC/min.

11. Būdas pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad amonio sulfatas ir amonio nitratas yra mažiausiai apie 90 masės % grynumo.

12. Būdas pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad amonio sulfatas ir amonio nitratas yra mažiausiai apie 95 masės % grynumo.

13. Būdas pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad amonio sulfatas ir amonio nitratas yra mažiausiai apie 97 masės % grynumo.

14. Būdas pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mažiausiai apie 85 masės % amonio sulfato dalelių pereina per Tyler Nr.48 sietą (skylučių dydis 0,030 mm).

15. Būdas pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mažiausiai apie 99 masės % amonio sulfato dalelių pereina per Tyler Nr.48 sietą (skylučių dydis 0,030 mm).

16. Būdas pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mažiausiai apie 99 masės % amonio sulfato dalelių pereina per Tyler Nr.48 sietą (skylučių dydis 0,030 mm) ir mažiausiai apie 50 masės % dalelių pereina per Tyler Nr.200 sietą (skylučių dydis 0,074 mm).

17. Būdas pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išlydymo ir reakcijos temperatūros yra nuo maždaug 190 oC iki maždaug 205 oC.

18. Būdas pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išlydymo ir reakcijos temperatūros yra nuo maždaug 190 oC iki maždaug 200 oC.

19. Būdas pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įkrautose medžiagose vandens yra nuo daugiau nei 2 masės % iki maždaug 5 masės %.

20. Būdas pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įkrautose medžiagose vandens yra nuo maždaug 2,5 masės % iki maždaug 4 masės %.

21. Būdas pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šis būdas yra vykdomas nepertraukiamai.

22. Būdas pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad produkto sukietinimas šaldant maždaug apie 100 oC/min. greičiu vyksta granuliavimo bokšte.

23. Amonio sulfato nitrato mišri medžiaga, pagaminta būdu, apimančiu tokias stadijas:

medžiagų, susidedančių pagrindinai iš amonio sulfato dalelių, amonio nitrato ir vandens įkrovimą į lydymo įrenginį, kur amonio sulfato ir amonio nitrato molių santykis yra nuo maždaug 0,9:1 iki maždaug 1,1:1, o vandens yra nuo daugiau nei 2 masės % iki maždaug 10 masės %, skaičiuojant pagal įkrautų medžiagų masę; 

amonio nitrato sulydymą ir bent dalies amonio sulfato dalelių ištirpinimą nuo maždaug 180 oC iki maždaug 210 oC temperatūroje;

įkrautų medžiagų sąveiką nuo maždaug 180 oC iki maždaug 210 oC temperatūroje; ir 

produkto sukietinimą esant šaldymo greičiui mažiausiai apie 100 oC/min.







