PAGE  

1. Ceolitinio sorbento gavimo būdas, apimantis ceolito turinčios žaliavos iškaitinimą aukštoje temperatūroje,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad ceolito turinčią žaliavą visų pirma prisotina šarmų tirpalu, o po to kaitina 350-550º C temperatūroje.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad žaliavą prisotina 5-8% koncentracijos kalio šarmo tirpalu.

3. Būdas pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad pradinę žaliavą prisotina 4-5% koncentracijos kalio šarmo tirpalu, kaitina 0,5-1h 140-150º C temperatūroje ir praplauna vandeniu, kurio pH=10-11.

4. Būdas pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad kalio šarmu prisotintą pradinę žaliavą, turinčią 0,5-2% organinių junginių (perskaičiavus grynai angliai), kaitina 0,5-1,5h 350-550º C temperatūroje ir tuo pačiu metu tiekia karštą orą.

