1. Elementinio gyvsidabrio utilizavimo būdas, susidedantis iš elementinio gyvsidabrio vertimo į nekenksmingą junginį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elementinį gyvsidabrį veikia siera, o masės proporcija yra 2:3 ir nuolat maišo.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reakcijos pagreitinimui mišinį šildo iki temperatūros, viršijančios sieros lydymosi temperatūrą 120 (C, bet ne daugiau 160 (C.

