Lateksinis polimerinis glaistas, sudarytas iš kreidos, rišamosios medžiagos, latekso, ūkiško muilo ir vandens,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaip rišamąją medžiagą naudoja karboksimetilceliuliozę, į sudėtį papildomai įveda konservantą, esant tokiam komponentų santykiui (masės procentais):

Kreida 40-80

Karboksimetilceliuliozė 0,5-6

Konservantas 0,5-3

Lateksas 1-10

Ūkiškas muilas 0,2-0,6

Vanduo iki 100.

