Naujas keramikos gaminių dažymo būdas, apimantis gaminių paviršiaus paruošimą ir dažymą, kuris atliekamas keliais etapais, naudojant dažus, kandikus bei silicio organinių polimerų tirpalą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmame etape dažomą keramikos gaminį padengia dažų – smėlio mišiniu, mišinio santykis 7:2, o gaminį nusausina ir džiovina 18-50oC temperatūroje, antrame – gaminį mechaniniu būdu padengia įvairių spalvų kandiko tirpalu, gaminį nudžiovina 18-50oC temperatūroje ir panardina į silicio organinių polimerų tirpalą, išlaiko 1-60 sekundžių, ištraukia ir mechaniniu būdu gaminį pudruoja pudra arba kitomis sausomis, biriomis, smulkiomis ar jų mišinių medžiagomis. 

