1. Degalų priedas etanolio pagrindu, turintis degimo katalizatorių,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi taurintą bioetanolį, o degimo katalizatoriumi turi geležies (III) acetilacetonato ir vario (II) organinio junginio mišinį, esant komponentų santykiui, masės %:

Geležies (III) acetilacetonato ir vario (II)

organinio junginio mišinys santykiu 80-90:10-20

0,001 – 0,5

Taurintas bioetanolis




likusi dalis.

2. Degalų priedas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vario (II) organinis junginys yra vario naftenatas, vario organinė vidinio komplekso druska alkilaminoalkilenketonų darinių pavidalu, vario salicilalimino darinys, vario acetilacetonatas arba vario chelatas acetoacetilferoceno kondensacijos su etilendiaminu produkto pagrindu.

3. Degalų priedas pagal 1-2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai turi ne mažiau nei 0,02% tetraetoksisilano, neturinčio hidrolizės priemaišų, esant silicio: geležies (III) santykiui nuo 1:1 iki 10:1.

4. Degalų priedas pagal 1-3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi bioetanolį, pagamintą iš atsinaujinančios maistinės žaliavos, pavyzdžiui, cukrinių runkelių, taurintą rektifikavimu, kuris papildomai gali turėti eterių ir aldehidų frakcijos ir/arba fuzelių frakcijos ir denatūravimo priedo.

5. Vario chelatas acetoacetilferoceno kondensacijos su etilendiaminu produkto pagrindu, kuris atitinka struktūrinę formulę

[image: image1.png]CsHsFeCsH,COCH, (CHa)C:NQHQCH;_N=(CH3)CCH2COCSH4FBC5H5
“eu




