Statybinis giluminis gruntas, turintis latekso, vandens,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo sudėtyje dar yra antiputokšlio, emulsinės dispersijos, konservanto, esant tokiam komponentų santykiui (masės procentais):

Lateksas                      8 - 30,

Antiputokšlis                0,3 - 3,

Emulsinė dispersija     5 – 20,

Konservantas              0,5 – 5,

Vanduo                        iki 100.

