Lateksinis su marmuro užpildu glaistas, sudarytas iš užpildo, rišamosios medžiagos, latekso, ūkiško muilo ir vandens,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaip užpildą naudoja marmurą, kaip rišamąją medžiagą naudoja karboksimetilceliuliozę, į sudėtį papildomai įveda antiputokšlį, konservantą, esant tokiam komponentų santykiui (masės procentais):

Marmuras                          8 - 30,

Antiputokšlis                      0,3 - 3,

Karboksimetilceliuliozė      5 – 20,

Konservantas                    0,5 – 5,

Lateksas                           1 - 14,

Ūkiškas muilas                  0,2 – 0,6,

Vanduo                              iki 100.

