PAGE  

1. Medienos klijų kompozicija polivinilacetatinės emulsijos pagrindu,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad polivinilacetato emulsija yra modifikuota aliuminio nitratu [Al(NO3)3(9H2O] ir turi tokią komponentų sudėtį, masės %:

Polivinilo alkoholis 


2,0 – 7,0

Skruzdžių rūgštis (HCOOH) 

0,1 – 0,3

Geležies sulfatas (FeSO4 H2O)

0,0004 – 0,0006

Vinilacetatas



48,0 – 55,0

Vandenilio peroksidas (H2O2)

0,4 – 0,8

Plastifikatorius 



5,0 – 15,0

Amoniako vanduo 


0,4 – 1,0

Bedruskis vanduo 


40,0 – 51,0

Modifikatorius [Al(NO3)3(9H2O] 

2,0 – 6,0.

2. Medienos klijų kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad plastifikatoriumi, pasirinktinai, naudoja dibutilsebacinatą, dietilenglikoldibenzoatą, dipropilenglikoldibenzoatą ir trietilenglikolbenzoatą.

3. Medienos klijų kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad polivinilacetato emulsija yra modifikuota glutaraldehido-bis-natrio bisulfito junginiu, o jos sudėtyje amoniako vandenį pakeičia natrio hidroksidas, išlaikant tokią komponentų sudėtį, masės %:

Polivinilo alkoholis 



4,0 – 7,0

Skruzdžių rūgštis (HCOOH) 


0,1 – 0,3

Geležies sulfatas (FeSO4 (H2O) 

0,0004 – 0,0006

Vinilacetatas 




45 – 52

Vandenilio peroksidas 



0,4 – 0,8

Bedruskis vanduo 



42 – 50

Natrio hidroksidas, 10 % konc. 


0,1 – 0,3

Plastifikatorius 




4,5 – 5,0

Modifikatorius (glutaraldehido-bis-natrio bisulfitas) 2 – 3.

4. Medienos klijų kompozicija pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad plastifikatoriumi naudoja di(propilenglikolio) butilo eterį.

5. Medienos klijų kompozicija pagal 3 ir 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t  i tuo, kad ji maišoma su kietikliu, išlaikant santykį modifikuota emulsija:kietiklis – 100:5 (masės dalimis).

6. Medienos klijų kompozicija pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kietiklis turi tokią komponentų sudėtį, masės %:

Polivinilo alkoholis (Mowiol 4-98) 
1,0 – 3,0

Aliuminio chloridas (AlCl3·6H2O) 
45,0-55,0

Kalcio chloridas (CaCl2·2H2O) 

1,0-1,5

Oksalo rūgštis (COOH)2 2H2O 

1,8-2,5

Bedruskis vanduo 


40,0 – 50,0.

