3

1. Kompozicinė sieninė bei šilumos izoliacinė medžiaga, turinti mineralinių bei organinių rišamųjų medžiagų, organinių užpildų ir specialiųjų priedų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mineraline rišamąja medžiaga naudojamas anhidritinis cementas, organine rišamąja medžiaga – optimalios koncentracijos polimerinė dispersija, organiniu užpildu – spaliai arba pelai, esant ingredientų santykiui pagal masę: cementas – (30–60) (, polimerinė dispersija (kietu pavidalu) – (0,5–5,0) (, spaliai – (40–55) ( arba pelai – (45–65) (.

2. Kompozicinės sieninės bei šilumos izoliacinės medžiagos pagal 1 punktą panaudojimas atitvarinių ir apšiltinimo statybos elementų, skirtų kaimo vietovių gyvenamiesiems bei ūkiniams pastatams, kurių vidaus sienos dažomos arba tapetuojamos, gamybai.

