Elektrovakuuminis stiklas, kurį sudaro silicio oksidas, aliuminio oksidas, kalcio oksidas, bario oksidas, natrio oksidas, kalio oksidas, stibio oksidas, magnio oksidas, švino oksidas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į jį sudarančių komponentų sudėtį papildomai įdedamas cirkonio oksidas ir stroncio oksidas, laikantis šio elektrovakuuminį stiklą sudarančių komponentų santykio (masių (): silicio oksidas, SiO2 61, - 51,6; aliuminio oksidas, Al2O3 3,4 – 3,8; kalcio oksidas, CaO 4,2 – 5,2; bario oksidas, BaO 2,2 – 2,6; natrio oksidas, Na2O 6,3 – 7,3; kalio oksidas, K2O 8,0 – 8,8; stibio oksidas, Sb2O3 0,2 – 0,4; magnio oksidas, MgO 2,1 – 2,8; švino oksidas, PbO 12,0 – 14,0; cirkonio oksidas, ZrO2 0,2 – 1, 0; stroncio oksidas, SrO 0,3 – 2,5.

