Klijinis aliejinis glaistas, sudarytas iš užpildo, rišamosios medžiagos, alyvos oksolio, ūkiško muilo ir vandens,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaip rišamąją medžiagą naudoja karboksimetilceliuliozę, į sudėtį papildomai įveda konservantą, esant tokiam komponentų santykiui (masės procentais):

Kalcio karbonatas 
40-80

Karboksimetilceliuliozė 
0,5-6

Konservantas 

0,5-3

Alyva oksolis 

1-10

Ūkiškas muilas 

0,2-0,6

Vanduo 

iki 100.

