1. Katalizatorių sistemos, skirtos poliesterių, tinkamų, pavyzdžiui, polietileno tereftalato ir jo kopolimerų gamybai, sintezei, susidedančios iš:

a) stibio, germanio arba titano junginio, 

b) heterogeninio katalizatoriaus ir

c) pasirinktinai stabilizatoriaus.

2. Katalizatorių sistemos, skirtos polikondensacijos reakcijoms, pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n č i o s naudojamais stibio ir germanio junginiais, kurie yra stibio acetatas, stibio oksidas, stibio glikoliatas, germanio oksidas arba tetrabutilo titanatas.

3. Katalizatorių sistemos, skirtos polikondensacijos reakcijoms, pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n č i o s naudojamu heterogeniniu katalizatoriumi, kuris yra hidrotalcitai, kurių bendra formulė [M(II)1-xM(III)x(OH)2]x+(An-x/n)(mH2O, kurioje M(II) yra dvivalenčiai metalai, ypatingai magnis, cinkas, nikelis, varis, geležis(II) arba kobaltas(II); M(III) yra trivalentis metalas, pavyzdžiui, aliuminis arba geležis(III) ir A yra anijonai, pavyzdžiui, karbonato, borato arba titanilo junginiai.

4. Katalizatorių sistemos, skirtos polikondensacijos reakcijoms, pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n č i o s naudojamais stabilizatoriais, kurie yra fosfato rūgšties arba fosfito, arba fosfonorūgščių esteriai.

5. Katalizatorių sistemos, skirtos polikondensacijos reakcijoms, pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n č i o s 50-1000 masės mln.d. stibio arba germanio junginio, 1-1000 masės mln.d. heterogeninio katalizatoriaus ir 5-500 masės mln.d. stabilizatoriaus panaudojimu.

6. Katalizatorių sistemos, skirtos polikondensacijos reakcijoms, pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n č i o s heterogeninio katalizatoriaus frakcija, kurios dalelių dydis yra 50-100 nm.

7. Katalizatorių sistemos, skirtos polikondensacijos reakcijoms, pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n č i o s homogeninio su heterogeniniu katalizatorių frakcijų santykiu, kuris yra 100:1 iki 1:5. 

8. Katalizatorių sistemos, skirtos polikondensacijos reakcijoms, pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n č i o s homogeninio su heterogeniniu katalizatorių frakcijų santykiu, kuris yra 80:1 iki 5:1.

9. Polietileno tereftalato, gauto pagal ankstesnius punktus panaudojimas, skirtas butelių, lakštų ir pluoštų gamybai.

