1. Medinių pabėgių įmirkymo būdas, panaudojant aliejinius antiseptikus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išdžiovintus iki ne daugiau kaip 30 % drėgnumo medinius pabėgius sudeda į autoklavą, esant 0,2 – 0,5 MPa oro slėgiui ir po 10 – 15 min., sumažinus oro slėgį iki 0,1 MPa, autoklavą užpildo pakaitintu iki 90 – 115 °C antiseptiku, po to pakelia slėgį iki 1,2 – 1,6 MPa ir po 80 – 200 min., sumažinus oro slėgį iki 0,06 – 0,09 MPa, pabėgius sausina 20 – 40 min., o juos nusausinus, pakelia oro slėgį iki 0,1 MPa, ir išleidžia neįsigėrusį į pabėgius antiseptiką.

2. Medinių pabėgių įmirkymo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad medinių pabėgių įmirkymui kaip antiseptiką naudoja skalūnų alyvą.

