1. Hermetinimo skystis, į kurio sudėtį įeina mineralinė alyva ir stambiamolekulinis poliizobutilenas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame papildomai yra cerezino, esant tokiam komponentų santykiui, masės dalimis:

Mineralinė alyva 


100

Stambiamolekulinis poliizobutilenas 
1,0-3,3

Cerezinas 



0,3-0,6.

2. Skystis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame papildomai yra polietilsiloksaninio skysčio, kurio kiekis sudaro 20-22,5 masės dalių į 100 masės dalių mineralinės alyvos.

3. Skystis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame papildomai yra poliuretaninio kaučiuko, kurio kiekis 100-te masės dalių mineralinės alyvos sudaro 1,0-1,25 masės dalis.

