PAGE  

1. Kelio dangos pagrindas, kurio vienas sluoksnis yra iš panaudotų padangų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kelio dangos pagrindas sudarytas iš vieno sluoksnio, supilto iš elastingos medžiagos, gautos iš kaučiuko ir susmulkintos nuo dulkės dydžio dalelyčių iki dalelių, kurių matmenys 500 x 500 mm, ir kito sluoksnio, gauto iš užpilto užpildo.

2. Kelio dangos pagrindas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elastinga medžiaga yra panaudotos padangos, gumos tarpinės ir gumos pramonės atliekos.

3. Kelio dangos pagrindas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad užpildas pasirinktinai yra smėlis, žvyras, skalda, asfaltas, atsijos, betonas ar maltas statybinis laužas, ar šių užpildų mišinys.




























