PAGE  

1. Lietaus nuotekų nuo kelių paviršių valymo filtras, susidedantis iš gelžbetoninio korpuso, kuriame yra įmontuota išimama metalinė perforuotais šonais kasetė, užpildyta metalų jonus ir organinius junginius (naftos produktus) filtruojančia sluoksniuota įkrova, nuimamo dangčio, metalinio tinklelio tikslu efektyviau išvalyti lietaus nuotekas nuo kelių,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gelžbetoninio filtro korpuse įmontuota išimama kasetė perforuotais šonais ir dugnu užpildyta adsorbuojančia sluoksniuota įkrova, susidedančia iš vermikulito ir gamtinio ceolito sluoksnių, organinius junginius (naftos produktus) ir metalų jonus adsorbuoti. 

2. Lietaus nuotekų nuo kelių paviršių valymo filtras pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad siekiant nukreipti nuotekas nuo kelio į filtrą prie įrenginio įrengtas specialios formos latakas su grotelėmis 

3. Lietaus nuotekų nuo kelių paviršių valymo filtras pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad siekiant apsaugoti nuo mechaninių teršalų patekimo į filtrą, įrenginyje sumontuotas gelžbetoninis dangtis (gaubtas).

4. Lietaus nuotekų nuo kelių paviršių valymo filtras pagal 3 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad siekiant apsaugoti įrenginį nuo mechaninių teršalų patekimo, viršutinėje filtro dalyje įrengtas tinklelis, kurio angų skersmuo 30–50 mm.

5. Lietaus nuotekų nuo kelių paviršių valymo filtras pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad siekiant efektyviau išvalyti lietaus nuotekas naudojama gamtinių mineralinių adsorbentų įkrova, susidedanti iš dviejų sluoksnių: viršutinis ½ dalis viso adsorbuojančio sluoksnio storio, lietaus nuotekų tekėjimo kryptimi, sudarytas iš vermikulito 2+0,71 mm frakcijos; apatinis ½ mm dalis viso adsorbuojančio sluoksnio storio, lietaus nuotekų tekėjimo kryptimi, sudarytas iš gamtinio ceolito 1–3 mm frakcijos.

6. Lietaus nuotekų nuo kelių paviršių valymo filtras pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad virš gamtinių mineralinių adsorbentų įkrovos viršutinio sluoksnio, įmontuotas metalinis tinklelis, kurio angų skersmuo < 2 mm.

7. Lietaus nuotekų nuo kelių paviršių valymo filtras pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gamtinių mineralinių adsorbentų įkrovos sluoksniai atskirti metaliniu tinkleliu, kurio angų skersmuo < 1 mm. 

