Geriamojo vandens sorbcinio valymo būdas, apimantis gamtinio sorbento panaudojimą ir gavimą iš kalnų uolienos šungito, kurio smulkinimo proceso metu eliminuoja priemaišų patekimą į sorbentą, atlieka sorbento magnetinį separavimą ir hermetizuoja, o panaudoja sumaišant sorbentą su valomu vandeniu ir po to nustovina,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad iš anksto atlieka mechaninį šungito uolienos su 27-32 ( anglies koncentracija sodrinimą, atrenka šungitą, turintį 33 ( 1 ( anglies, iš kurio susmulkinus gamina sorbentą, naudojant mažesnes negu 1 (m dydžio daleles.

