Išradimas susijęs su geriamo vandens gavimu ir gali būti panaudotas vandentiekio ir gamtinio vandens sorbciniam valymui. Išradime kaip sorbentą naudoja kalnų uolieną šungitą iš anksto atliekant mechaninį šungito uolienos su 27-32 % anglies koncentracijos sodrinimą, atrenka šungitą, turintį 33 ± 1 % anglies, kurį susmulkinus gamina sorbentą, atrenkant daleles, mažesnes negu 1 µm dydį. Gautas sorbentas maišomas su valomu vandeniu ir po to paliekamas nusistovėti.