1. Kompozicinė sieninė bei šilumos izoliacinė medžiaga, turinti mineralinių bei organinių rišamųjų medžiagų, organinių užpildų ir specialiųjų priedų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mineraline rišamąja medžiaga naudojamas aliuminatinis cementas, organine rišamąja medžiaga – optimalios koncentracijos polimerinė dispersija, organiniu užpildu – spaliai arba pelai, esant ingredientų santykiui pagal masę: cementas – (30-60) (, polimerinė dispersija (kietu pavidalu) – (1,0-5,0) (, spaliai arba pelai – (40-70) (.

1. Kompozicinės sieninės bei šilumos izoliacinės medžiagos, nurodytos 1 punkte, panaudojamos atitvarinių ir apšiltinimo statybos elementų, skirtų kaimo vietovių gyvenamiesiems bei ūkiniams pastatams, kurių vidaus sienos gali būti dažomos arba tapetuojamos, gamybos vietoje.

