PAGE  

1. Gumos turinčių atliekų ozoninio perdirbimo įrenginys, sudarytas iš dezintegratoriaus, aprūpinto minėtų atliekų mechaninės deformacijos priemonėmis ir ozono turinčių dujų terpės padavimo priemone, neguminių medžiagų separatoriaus ir gumos dalelių pagal jų dydžius klasifikatoriaus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad po klasifikatoriaus patalpintas smulkintuvas, turintis gumos dalelių mechaninės deformacijos priemones ir ozono turinčių dujų terpės padavimo priemonę, galintis grąžinti perdirbamą medžiagą į klasifikatorių. 

2. Gumos turinčių atliekų ozoninio perdirbimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad separatorius yra sudarytas iš dviejų nuosekliai išdėstytų blokų: metalo separatoriaus ir nemetalinių priemaišų separatoriaus.

3. Gumos turinčių atliekų ozoninio perdirbimo įrenginys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad už dezintegratoriaus patalpintas dezintegracijos produktų klasifikatorius, galintis stambius gabalus grąžinti į dezintegratorių. 

4. Gumos turinčių atliekų ozoninio perdirbimo įrenginys pagal 2 arba 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad už gumos dalelių pagal jų dydį klasifikatoriaus patalpintas papildomas separatorius, sudarytas iš dviejų nuosekliai išdėstytų blokų: metalo separatoriaus ir nemetalinių priemaišų separatoriaus.

5. Gumą turinčių atliekų ozoninio perdirbimo įrenginys pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad už papildomo separatoriaus patalpintas gumos miltelių pagal jų dydį klasifikatorius, galintis išskirti įvairios dispersijos gumos miltelių frakcijas.

6. Gumos turinčių atliekų ozoninio perdirbimo įrenginys pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginys turi vieningą ozono turinčių dujų terpės padavimo į dezintegratorių priemonę ir smulkintuvą.

