PAGE  

1. Biriųjų sudėtinių trąšų gamybos būdas, kai birius trąšų komponentus sumaišo maišytuve, drėkina vandeniu ir/arba vandens garais, granuliuoja granuliatoriuje, džiovina džiovykloje, frakcionuoja sijokliuose, smulkiąją frakciją po džiovinimo grąžina į maišytuvą prieš granuliatorių, prekinę frakciją aušina aušintuve ir kondicionuoja,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad komponentų maišymo metu maišytuve trąšų komponentų mišinį drėkina parūgštintu vandeniu, pašildo vandens garais ir pradeda granuliavimą, po to mišinį tiekia į granuliatorių, granuliuoja dar apipurškiant parūgštintu vandeniu ir pašildant vandens garais, po to džiovina džiovykloje, frakcionuoja pirmajame sijoklyje, smulkiąją granuliuoto produkto dalį grąžina į pradinio mišinio maišytuvą, likusią dalį aušina aušintuve, frakcionuoja antrajame sijoklyje, prekinę produkto dalį tiekia į sandėlį, smulkiąją dalį grąžina į pradinio mišinio maišytuvą, stambiąją dalį smulkina smulkintuve ir vėl frakcionuoja antrajame sijoklyje.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad drėkinimui naudoja mineralinėmis rūgštimis parūgštintą iki pH ≤ 6,5 vandenį.

3. Būdas pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudoja rūgštų vandenį, susidariusį trąšų dulkių, dujų ir garų valymo sistemoje.

4. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad birių sudėtinių trąšų komponentų mišinį, kuriame yra azoto, fosforo, kalio, gali būti kalcio, magnio, sieros bei mikroelementų, ruošia iš organinių ir mineralinių junginių, dar gali įdėti humino junginių ir/arba augimo aktyvatorių, amino rūgščių ir/arba jų darinių, magnezito, dolomito, įvairių pramonės atliekų – defekato, cemento dulkių, pelenų ir/arba kitų medžiagų.

5. Būdas pagal 1 ir 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudoja humino junginius, kurie yra iš leonardito.

6. Būdas pagal 1 ir 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaip augimo aktyvatorių naudoja pagal specialią technologiją paruoštą Penergetic-p.

7. Būdas pagal 1 ir 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudoja defekatą, kuris yra cukraus gamybos atlieka.

8. Būdas pagal 1 ir 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudoja cemento dulkes, kurios yra cemento gamybos atliekos.

9. Būdas pagal 1 ir 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudoja kalio bei amonio chloridų ir sulfatų turinčias kalio druskų perdirbimo atliekas.
PAGE  

