1.Vonių atnaujinimo būdas, įmontuojant į vonią įdėklą, pagamintą iš termoplastinės medžiagos,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įdėklą gamina iš koekstruzinio acetilo-butilo-stirolo lapo, kuris yra padengiamas akrilu, arba akrilo lapo termoformavimu.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įdėklą patalpina į vonią ir po to į jį įmontuoja dekoratyvinį sifoną.

3. Būdas pagal 1 ir/arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad esantį vonioje įdėklą tolygiai priglaudžia prie vonios užpildant jį skysčiu. 

4. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad termoformavimą atlieka karšto oro pūtimu įkaitinant iki 180o C įtvirtintą presformoje lapą, kuris dėl slėgio tarp jo paviršių skirtumo įsisiurbia į presformą ir suformuoja paviršių, atitinkantį vonios formą.

5. Būdas pagal 1 ir/arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis gali būti panaudojamas vonių, kriauklių ir kitų santechnikos gaminių visų rūšių padengimui.

