1

1. Nitratų turinčių produktų (trąšų, techninių produktų) gamybos būdas iš peršaldytų lydalų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad XN-vandens tirpalą išgarina iki 50-99,8 masės ( XN kiekio, kur X yra vienas arba daugiau, parinktų iš Ca, Mg, NH4, Na ir K, kai N yra nitratas, lydalą aušina iki kristalizacijos taško ir laiko toje temperatūroje arba žemiau, po to į lydalą įdeda smulkiai susmulkintus kietus XN miltelius, susidedančius iš pusiausvirųjų fazių, kai po lydalo lašų susidarymo leidžiama ataušti ir sukietėti per iki 70 sekundžių laikotarpį.

2. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad XN kiekis yra 70-99,5 masės (.

3. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad aušinimo diržą panaudoja dalelių sukietėjimui.

4. Būdas pagal 3 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad diržą aušina oru, vandeniu, alyva arba kita aplinka.

5. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad lydalo lašus aušina ir sukietina per 20-70 sekundžių.

6. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad temperatūrą palaiko geriau 0-10 (C žemiau lydalo pradinio kristalizacijos taško.

7. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad pagamina kalcio nitratą ir kristalikliu naudoja CN*2H2O ir CN*3H2O.

8. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad gauna daleles, turinčias dalelės dydį tarp 0,2 ir 0,8 mm, geriau, kai tarp 0,4 ir 0,6 mm.

9. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad dalelės padarytos iš lydalo, susidedančio iš 74 masės ( kalcio nitrato, 14 masės ( kalio nitrato ir 12 masės ( vandens.

10. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad kietosios dalelės susideda iš nitratų, chloridų ir kristalizacinio vandens homogeninio cheminio mišinio.

11. Būdas pagal 10 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad kietosios dalelės pagamintos iš lydalo, pagrindinai susidedančio iš 50 masės ( kalcio nitrato, 4 masės ( amonio nitrato, 26,5 masės ( kalcio chlorido ir 18-20 masės ( vandens.

PAGE  

