1. Polimerizacijos katalizatorius, skirtas poliesterių gamybai, turintis aliuminio hidroksidą ir/arba aliuminio acetatą, kaip pirmąjį komponentą, ir trietilfosfatą arba trietilfosfonacetatą, kaip antrąjį komponentą.

2. Polimerizacijos katalizatorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmasis ir antrasis komponentai yra atskirose vietose ir sudaro rinkinį.

3. Polimerizacijos katalizatorius pagal 1-2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmasis komponentas ir/arba antrasis komponentas yra kaip suspensija arba tirpalas mono- arba dietilenglikolyje.

4. Polietilentereftalato iš dimetiltereftalato ir etilenglikolio arba tereftalio rūgšties ir etilenglikolio polimerizacijos būdas, atitinkamai, peresterinimu arba polikondensacija,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pradinių medžiagų reakciją vykdo dalyvaujant aliuminio hidroksidui ir/arba aliuminio acetatui ir trietilfosfatui arba trietilfosfonoacetatui.

5. Būdas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aliuminio hidroksidą ir/arba aliuminio acetatą naudoja nuo 50 iki 3500 m.d. koncentracijos, skaičiuojant nuo polietilentereftalato.

6. Būdas pagal 4 arba 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad trietilfosfatą ir/arba trietilfosfonacetatą naudoja nuo 5 iki 150 m.d. koncentracijos, skaičiuojant nuo polietilentereftalato.

7. Būdas pagal 4-6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aliuminio hidroksidą ir/arba aliuminio acetatą prideda į reakcijos mišinį kaip 5-50 ( suspensiją etilenglikolyje prieš reakcijos pradžią, o pradinių medžiagų reakciją vykdo 270-300 (C temperatūroje 13332-133,32 Pa slėgyje.

8. Būdas pagal 4-7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tereftalio rūgšties ir etilenglikolio polikondensacijos atveju, trietilfosfatą ir/arba trietilfosfonoacetatą įdeda prieš esterinimą, esterinimo metu arba po jo, o dimetiltereftalato ir etilenglikolio peresterinimo atveju – po peresterinimo.

9. Aliuminio hidroksido ir/arba aliuminio acetato panaudojimas derinyje su  trietilfosfatu arba trietilfosfonoacetatu, kaip polimerizacijos katalizatoriaus, poliesterių gamyboje polikondensacijos arba peresterinimo būdu.

