1. Nauja enterosorbento kompozicija,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad susideda iš gamtinio ceolitoir kalnų uolienos šungito santykiu 1:1, talpinamų į želatinos kapsules, ir yra vartojama 0,01 g dozėmis 1 kg kūno masės per parą, užgeriant išvalytu tuo pačiu sorbentu vandeniu.

2. Enterosorbento kompozicijos pagal 1 punktą gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atliekamas radiometrinis magnetinis šungito, kurio anglies koncentracija 27-32 (, praturtinimas iki anglies koncentracijos 33(1 (, smulkinimas, po to magnetinis separavimas, panaudojant mažesnes negu 1 (m dydžio daleles, kurios turi 33(1 ( anglies, ir tuo, kad šungito smulkinimo pradžioje prideda gamtinio ceolito santykiu 1:1, ir mišinį smulkina vientisame technologiniame procese, po to mišinį patalpina į kietas želatinos kapsules. 

