Electrovakuuminis stiklas, kurį sudaro silicio oksidas, aliuminio oksidas, kalcio oksidas, bario oksidas, natrio oksidas, kalio oksidas, stibio oksidas, magnio oksidas, švino oksidas, cirkonio oksidas, stroncio oksidas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į jį sudarančių komponentų sudėtį papildomai įdedamas cinko oksidas, cerio oksidas ir titano oksidas, laikantis šio elektrovakuuminį stiklą sudarančių komponentų santykio (masės ():

silicio oksidas, SiO2               59,95-50,00

aliuminio oksidas, Al2O3            3,40-3,80

kalcio oksidas, CaO                  4,20-5,20

bario oksidas, BaO                    2,20-2,60

natrio oksidas, Na2O                  6,30-7,30

kalio oksidas, K2O                      7,50-8,50

stibio oksidas, Sb2O3                 0,20-0,40

magnio oksidas, MgO                2,10-2,80

švino oksidas, PbO                13,50-15,50

cirkonio oksidas, ZrO2                0,20-1,00

stroncio oksidas, SrO                 0,30-2,50

cinko oksidas, ZnO                    0,05-0,10

cerio oksidas, CeO2                   0,05-0,10

titano oksidas, ToO2                   0,05-0,20.

