PAGE  

1. Ne mažesnio kaip 38 % kristalizacijos laipsnio poliesterio arba kopoliesterio granuliatas, turintis 0,5-100 ppm, geriau 0,5-70 ppm, geriausiai 0,5-60 ppm, acetaldehido bei žemesnę kaip 50 kJ/kg lydalo entalpiją,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šviesiniu mikroskopu poliarizacijos kontraste matomi mikrostruktūrų vienetai granulės išoriniame sluoksnyje yra mažesni nei šios granulės centre.

2. Poliesterio ar kopoliesterio granuliatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis gaunamas latentinės šilumos kristalizacijos būdu.

3. Poliesterio ar kopoliesterio granuliatas pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo minimali būdingoji klampa lygi 0,53 dl/g.

4. Poliesterio ar kopoliesterio granuliato pagal 1–3 punktus panaudojimas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad acetaldehido kiekis svyruoja 20-70 ppm, geriau 20-55 ppm, kietosios fazės polikondensacijoje (SSP).

5. Panaudojimas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad poliesterio ar kopoliesterio granuliato minimali būdingoji klampa prieš patenkant į kietosios fazės polikondensaciją (SSP) lygi 0,53 dl/g.

6. Panaudojimas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad poliesterio ar kopoliesterio granuliato paviršiaus pastovi minimali temperatūra tarp latentinės šilumos kristalizacijos vieneto ir kietosios fazės polikondensacijos (SSP) yra 100 oC, geriau – 115 oC, geriausiai – 135 oC.

7. Panaudojimas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad granuliato lydalo entalpija po kietosios fazės polikondensacijos (SSP) yra mažesnė kaip 60 kJ/kg, geriau mažesnė kaip 55 kJ/kg.

8. Poliesterio arba kopoliesterio granuliato pagal 1-3 punktus panaudojimas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad acetaldehido kiekis yra 20-100 ppm, geriau 30-60 ppm, kietosios fazės dealdehidinimui (DAH).

9. Panaudojimas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad poliesterio ar kopoliesterio granuliato minimali būdingoji klampa prieš kietosios fazės dealdehidinimą (DAH) yra 0,65 dl/g.

10. Panaudojimas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad poliesterio ar kopoliesterio granuliato paviršiaus pastovi minimali temperatūra tarp latentinės šilumos kristalizacijos vieneto ir kietosios fazės dealdehidinimo (DAH) – 100 oC, geriau – 115 oC, geriausiai – 135 oC.

11. Panaudojimas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad granuliato lydalo entalpija po kietosios fazės dealdehidinimo (DAH) mažesnė kaip 55 kJ/kg.

12. Poliesterio ar kopoliesterio granuliato pagal 1-3 punktus panaudojimas tiesioginei formuotųjų gaminių gamybai,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad patekdamas į formavimo vienetą, turi didesnį kaip 38 % kristalizacijos laipsnį, 0,5-3 ppm, geriau 0,5-1 ppm, acetaldehido kiekį, mažesnę kaip 50 kJ/kg lydalo entalpiją. 

13. Granuliato pagal 1-3 punktus gamybos būdas iš nenutrūkstamo ar nutrūkstamo lydalo polikondensacijos reaktoriuje gauto didelės klampos poliesterio ar kopoliesterio lydalo,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame yra latentinės šilumos kristalizacijos pakopa, iš kurios išeina didesnio kaip 38 % kristalizacijos laipsnio granuliatas, turintis 0,5-100 ppm, geriau 0,5-70 ppm, geriausiai 0,5-60 ppm, acetaldehido.














































