PAGE  

1. Puslaidininkių medžiagų fotoelektrinių parametrų holografinis matavimo įrenginys, susidedantis iš optinio žadinimo kanalo, kuris, savo ruožtu, sudarytas iš nuosekliai išdėstytų lazerinio impulsinės spinduliuotės pirmojo šaltinio, optinio transparanto, tiriamojo objekto ir optinio žadinimo kanalo atšakotoje dalyje patalpinto pirmojo fotodetektoriaus, bei optinio zondavimo kanalo, kuris, savo ruožtu, sudarytas iš nuosekliai išdėstytų zonduojančių optinių spindulių antrojo šaltinio, optinio vėlinimo įrenginio, zonduojančių optinių spindulių pluoštelio fokusavimo įrenginio, tiriamojo objekto ir už jo optinio zondavimo kanalo ašyje patalpinto antrojo fotodetektorius, pirmojo bei antrojo fotodetektorių išėjimai sujungti su duomenų surinkimo bloko pirmuoju bei antruoju įėjimais, atitinkamai,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad optinis transparantas padarytas difrakcinės gardelės pavidalu, o tarp difrakcinės gardelės ir tiriamojo objekto papildomai patalpinti du justiravimo elementai, išdėstyti šalia vienas kito skirtingose naujai sudarytose optinio žadinimo kanalų ašyse, šalia pirmojo ir antrojo fotodetektorių papildomai patalpintas trečias fotodetektorius, kuris nukreiptas į papildomą difragavusį zondavimo pluoštelį, trečiojo fotodetektoriaus išėjimas sujungtas su trečiuoju duomenų surinkimo bloko įėjimu. 

2. Puslaidininkių medžiagų fotoelektrinių parametrų holografinis matavimo būdas, kuriame erdviškai moduliuotą optinį žadinimo kanalą suformuoja panaudodami optinį transparantą ir tiriamajame objekte sužadina stačiakampių šviesių-tamsių juostelių seką, tiriamąjį objektą zonduoja kitu optinės spinduliuotės šaltiniu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad erdviškai moduliuotą optinį žadinimo kanalą suformuoja panaudodami fazinį (amplitudinį) optinį transparantą - difrakcinę gardelę, kurios pagalba sukuria du vienodai pakreipto bangos fronto optinius žadinimo pluoštelius - du optinio žadinimo kanalus, kuriais pasirinktu kampu apšviečia tiriamojo objekto paviršių ir jame užrašo dinaminę gardelę, zonduojančiu optiniu pluošteliu išmatuoja šios gardelės difrakcinį efektyvumą ir iš difrakcinio efektyvumo charakteristikų nustato tiriamojo objekto medžiagos fotoelektrinius parametrus.
































































































































































PAGE  

