PAGE  
24

Išradimo apibrėžtis

1. Kompozicija, skirta talpoms,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima poliesterį, dalinai aromatinį poliamidą, joninį suderinimo agentą ir kobalto druską.

2. Kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad joje esantis dalinai aromatinio poliamido kiekis yra intervale nuo maždaug 1 iki maždaug 10 masės ( nuo minėtos kompozicijos masės.

3. Kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad joje esantis joninio suderinimo agento kiekis yra intervale nuo maždaug 0,1 iki maždaug 2,0 molinių ( nuo minėtos kompozicijos.

4. Kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad joje esantis minėtos kobalto druskos kiekis yra intervale nuo maždaug 20 m.d. iki maždaug 500 m.d. nuo minėtos kompozicijos.

5. Kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad joje esantis minėtas dalinai aromatinis poliamidas turi meta-ksilileno.

6. Kompozicija pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad joje esantis meta-ksilileno poliamidas yra meta-ksilileno adipamidas.

7. Kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad joje esantis minėtas dalinai aromatinis poliamidas yra parinktas iš grupės, susidedančios iš poli(heksametilenizoftalamido), poli(heksametilen-adipamido ko-izoftalimido); poli(heksametilenadipamido ko-tereftalamido), poli(heksa-metilenizoftalamido ko-tereftalamido), arba iš šių dviejų ar iš daugiau mišinių.

8. Kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad joje esanti minėta kobalto druska yra parinkta iš grupės, susidedančios iš kobalto acetato, kobalto karbonato, kobalto chlorido, kobalto hidroksido, kobalto naftenato, kobalto oleato, kobalto linoleato, kobalto oktoato, kobalto stearato, kobalto nitrato, kobalto fosfato, kobalto sulfato, kobalto (etilenglikoliato) arba iš šių dviejų arba daugiau mišinių.

9. Kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad joje esantis minėtas joninis suderinimo agentas yra, geriau, ko-poliesteris, turintis metalo sulfonato druską.

10. Kompozicija pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad joje esantis minėtas sulfonato druskos metalo jonas gali būti Na+, Li+, K+, Zn++, Mn++, Ca++ ir panašiai.

11. Kompozicija pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad joje esanti minėta sulfonato druskos grupė yra prijungta prie aromatinės rūgšties žiedo arba esterio ekvivalento, parinkto iš grupės, susidedančios iš benzeno, naftaleno, difenilo, oksidifenilo, sulfonildifenilo arba metilendifenilo žiedo.

12. Kompozicija pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad joje esantis minėtas aromatinės rūgšties arba esterio ekvivalento žiedas yra sulfoftalio rūgšties, sulfotereftalio rūgšties, sulfoizoftalio rūgšties, 4-sulfonaftalen-2,7-dikarboksirūgšties ir jų esterių.

13. Kompozicija pagal 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad joje esantis minėtas joninis suderinimo agentas yra 5-natriosulfoizoftalio rūgštis arba 5-cinkosulfoizoftalio rūgštis arba jų dialkilo esteriai, tokie, kaip dimetilo esteris (SIM) ir glikolio esteris (SIPEG).

14. Ruošinys arba talpa, apimantys poliesterio, dalinai aromatinio poliamido, joninio suderinimo agento ir kobalto druskos kompoziciją.

15. Ruošinys arba talpa pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad juose esantis minėto joninio suderinimo agento kiekis yra intervale nuo maždaug 1 iki maždaug 10 masės ( nuo minėtos kompozicijos.

16. Ruošinys arba talpa pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad juose esantis minėto joninio suderinimo agento kiekis yra intervale nuo maždaug 0,1 iki maždaug 2,0 molinių ( nuo minėtos kompozicijos.

17. Ruošinys arba talpa pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad juose esantis minėtos kobalto druskos kiekis yra intervale nuo maždaug 20 iki maždaug 500 m.d. nuo minėtos kompozicijos.

18. Ruošinys arba talpa pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad juose esantis minėtas dalinai aromatinis poliamidas turi savyje meta-ksilileno.

19. Ruošinys arba talpa pagal 18 punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad juose esantis minėtas meta-ksilileno poliamidas yra meta-ksilileno adipamidas.

20. Ruošinys arba talpa pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad juose esantis minėtas dalinai aromatinis poliamidas yra parinktas iš grupės, susidedančios iš poli(heksametilenizoftalamido), poli(heksametilen-adipamido ko-izoftalimido); poli(heksametilenadipamido ko-tereftalamido), poli(heksa-metilenizoftalamido ko-tereftalamido), arba iš šių dviejų ar iš daugiau mišinių.

21. Ruošinys arba talpa pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad juose esanti minėta kobalto druska yra parinkta iš grupės, susidedančios iš kobalto acetato, kobalto karbonato, kobalto chlorido, kobalto hidroksido, kobalto naftenato, kobalto oleato, kobalto linoleato, kobalto oktoato, kobalto stearato, kobalto nitrato, kobalto fosfato, kobalto sulfato, kobalto (etilenglikoliato) arba iš šių dviejų arba daugiau mišinių.

22. Ruošinys arba talpa pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad juose esantis minėtas joninis suderinimo agentas yra, geriau, ko-poliesteris, turintis metalo sulfonato druską.

23. Ruošinys arba talpa pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad juose esančios minėtos sulfonato druskos metalo jonas gali būti Na+, Li+, K+, Zn++, Mn++, Ca++ ir panašiai.

24. Ruošinys arba talpa pagal 23 punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad minėta sulfonato druskos grupė yra prijungta prie aromatinės rūgšties žiedo arba esterio ekvivalento, parinkto iš grupės, susidedančios iš benzeno, naftaleno, difenilo, oksidifenilo, sulfonildifenilo arba metilendifenilo žiedo.

25. Ruošinys arba talpa pagal 24 punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad minėtas aromatinės rūgšties arba esterio ekvivalento žiedas yra sulfoftalio rūgšties, sulfotereftalio rūgšties, sulfoizoftalio rūgšties, 4-sulfonaftalen-2,7-dikarboksirūgšties ir jų esterių.

26. Ruošinys arba talpa pagal 25 punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad minėtas joninis suderinimo agentas yra 5-natriosulfoizoftalio rūgštis arba 5-cinkosulfoizoftalio rūgštis arba jų dialkilo esteriai, tokie, kaip dimetilo esteris (SIM) ir glikolio esteris (SIPEG).

27. Poliesterio talpa,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pasižymi deguonies pralaidumo greičiu <0,01 cc(STP)-cm/m2-atm-diena po 100 valandų deguonyje.

28. Talpa pagal 27 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima poliesterio dalinai aromatinio poliamido, joninio suderinimo agento ir kobalto druskos kompoziciją.

29. Talpa pagal 27 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi sienelės b* dydžio reikšmę, mažesnę nei 2,5.

30. Poliesterio talpa,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pasižymi anglies dioksido prasiskverbimo greičiu, mažesniu nei 7 cc/butelis/diena, skaičiuojant 0,59 l buteliui.

