1. Merinosų vilnos pluošto apdorojimo būdas, apimantis vilnos karšimą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sukarštą pluoštą išskaido į ploną sluoksnį ir perduoda adatiniam vėlimui, kai atstumas tarp adatų apie 5 mm, pluoštą perleidžia per mažiausiai du adatinius įrenginius, kol išgauna 140 – 210 g/m2 tankio ir 2 – 3 mm storio neaustinę vilnonę medžiagą.

2. Liemenėlės įklotas iš merinosų vilnos,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagamintas iš neaustinės 140 – 210 g/m2 tankio ir 2 – 3 mm storio merinosų vilnos medžiagos, gautos sukarštą pluoštą apdorojus adatiniu vėlimu, kai atstumas tarp adatų apie 5 mm, ir pluoštą perleidus per mažiausiai du adatinius įrenginius, neaustinė medžiaga sulenkta per pusę: į vidų ta puse, kuri apdorota adatų, iš jos suformuotas reikiamo dydžio įklotas, iškerpant modelį ir susiuvant abu sluoksnius.

