PAGE  

1. Transporto priemonių susidėvėjusių padangų perdirbimo būdas, apimantis mechaninių įtempimų sukūrimą padangose ir gumos apdorojimą ozonu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad visos padangos guminiame apvalkale sukuria įtempimus, susukant padangą išilgai jos išilginės plokštumos, po to padangos gumą intensyviai aušina (užšaldo) iki temperatūros, kuri 5-12 0C žemesnė negu gumos sutrupėjimo temperatūra, atlieka angliavandenilio junginių oksidacijos reakciją, ypač įtempimų koncentracijos vietose, paduodant ozoną ant išorinio ir vidinio padangos paviršiaus, tuo pačiu gumą atskiria nuo plieninio ir sintetinio kordo.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad padangos guminį paviršių suardo ir įtempimus išorinėje ir vidinėje padangos pusėje sukuria išilginės plokštumos kryptimi.

3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomus mechaninius įtempimus sukuria intensyviu gumos aušinimu (užšaldymu).

4. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad slėgį ozono tiekimo kolektoriuose palaiko 0,15 – 0,3 at ribose.

5. Būdas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ozono ištekėjimo iš kolektorių angų greitis neviršija 20-25 m/s.

6. Transporto priemonių susidėvėjusių padangų perdirbimo įrenginys, susidedantis iš prijungto prie ozono generatoriaus ir destruktoriaus padangų perdirbimo aparato, gumos trupinių atskyrimo nuo kordo įrengimų bloko, sujungto su guminio apvalkalo ardymo aparatu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginyje yra technologinių operacijų atlikimo aparatas, kuriame nuosekliai atliekamos technologinės įtempimų sukūrimo, aušinimo, oksidacijos, guminio apvalkalo ardymo ir gumos atskyrimo nuo kordo operacijos.

7. Įrenginys pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad technologinių operacijų atlikimo aparatas prijungtas prie ozono generatoriaus ir destruktoriaus ir vamzdynais prijungtas prie šalčio šaltinio, pavyzdžiui, prie šaldymo mašinos oro aušintuvo.

8. Įrenginys pagal 6, 7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad technologinių operacijų atlikimo aparatas turi nuimamą dangtį, ant kurio sumontuoti manipuliatoriai, skirti tvirtinti ir užfiksuoti padangas bei sukurti padangos apvalkale įtempimus.

9. Įrenginys pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įvadiniame ozono tiekimo į technologinių operacijų atlikimo aparato kamerą vamzdyne yra reguliuojamasis vožtuvas, skirtas stabilizuoti ozono atvedimo prie apdorojamo padangos paviršiaus slėgį ir greitį.

10. Įrenginys pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šaltnešio tiekimo ir nukreipimo vamzdynuose sumontuotos užtvarinės sklendės, be to, šaltnešio nukreipimo iš technologinių operacijų atlikimo aparato kameros linijoje sumontuotas separatorius, pavyzdžiui, cikloninio tipo.

