Keramika, pagaminta iš molio, liesiklių ir specialiųjų priedų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad yra sudaryta iš 59,2–72,8 % molio; liesiklių: 7,2–10,8 % smėlio ir 3,2–4,8 % degto laužo; specialiųjų priedų: 10,4–15,6 % spygliuočių medžių pjuvenų ir 6,4–9,6 % malto langų stiklo.

