1. Kietėjanti kompozicija, skirta gamybai skysčiui pralaidžios sudėtinės medžiagos,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima:

grūdėtą medžiagą; ir

rišantįjį agentą, apimantį:

rišiklį;

pluoštą, esantį kiekiu iki 25 masės (; ir

nuo 20 iki 60 masės ( mažos molekulinės masės tirpiklį, kuris išsilydo arba išgaruoja kompozicijos kietėjimo metu, palikdamas ertmes sukietėjusioje kompozicijoje.

2. Kietėjanti kompozicija, skirta gamybai skysčiui pralaidžios sudėtinės medžiagos,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima:

grūdėtą medžiagą; ir

rišantįjį agentą, apimantį:

nuo 20 iki 50 masės ( metakrilato pagrindo akrilo polimero;

pluoštą, esantį kiekiu iki 25 masės (;

nuo 10 iki 35 masės ( izocianato homopolimerą ir atitinkamą izocianatą polimerizuojantį agentą, skirtą su minėtu akrilo polimeru susiūto polimero formavimui; ir

nuo 20 iki 60 masės ( mažos molekulinės masės tirpiklį, kuris greitai išsilydo arba išgaruoja kietėjant kompozicijai, palikdamas ertmes sukietėjusioje kompozicijoje.

3. Kietėjanti kompozicija pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mažos molekulinės masės tirpiklis yra kiekiu nuo 20 iki 50 masės (.

4. Kietėjanti kompozicija pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mažos molekulinės masės tirpiklis yra parinktas iš C1-C6 esterių, angliavandenilių tirpiklių arba C1-C6 ketonų.

5. Kietėjanti kompozicija pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad C1-C6 esteriai yra parinkti iš tret-butilo acetato arba n-butilo acetato, angliavandenilių tirpikliai yra parinkti iš benzeno, tolueno, dimetilbenzeno, etilbenzeno, cikloheksano, kumeno, naftaleno, antraceno, bifenilo, cikloterpenų ir terpenilo.

6. Kietėjanti kompozicija pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad grūdėta medžiaga yra akmenų sankaupa arba keramikos sankaupa.

7. Kietėjanti kompozicija pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad metakrilato pagrindo akrilo polimeras yra parinktas iš etilakrilato, etilmetakrilato, metakrilato kopolimerų, metilmetakrilo, butilmetakrilo ir metilmetakrilato kopolimero.

8. Kietėjanti kompozicija pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad akrilo polimeras yra metilo metakrilato polimeras ir yra kiekiu nuo 25 iki 40 masės ( skaičiuojant pagal rišantį agentą.

9. Kietėjanti kompozicija pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad metilo metakrilato kopolimeras yra kiekiu maždaug 30 masės ( skaičiuojant pagal rišiklį.

10. Kietėjanti kompozicija pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pluoštas yra parinktas iš stiklo pluošto, aramido pluošto, anglies pluošto arba natūralaus pluošto.

11. Kietėjanti kompozicija pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pluoštas yra stiklo pluoštas, turintis ilgį, svyruojantį nuo 5 mm iki 6 mm pluošto ilgio.

12. Kietėjanti kompozicija pagal 10 arba 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad stiklo pluoštas yra maždaug 9 (, skaičiuojant pagal rišiklį.

13. Kietėjanti kompozicija pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad izocianato homopolimeras ir atitinkamas izocianato polimerizacijos agentas yra parinktas iš heksametileno diizocianato homopolimero: heksametileno diizocianato, metileno difenildiizocianato homopolimero: metileno difenildiizocianato, tolueno diizocianato homopolimero: tolueno diizocianato, polimerinio metileno difenildiizocianato homopolimero: metilo izocianato.

14. Kietėjanti kompozicija pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad izocianato homopolimeras ir atitinkamas izocianato polimerizacijos agentas yra kiekiu tarp 10 ir 50 masės ( skaičiuojant pagal rišiklį.

15. Kietėjanti kompozicija pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad izocianato homopolimeras ir atitinkamas izocianato homopolimerizacijos agentas yra kiekiu maždaug 25 masės ( skaičiuojant pagal rišiklį.

16. Skysčiui pralaidžios sudėtinės medžiagos gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima pakopas pateikimo kietėjančios kompozicijos, kaip apibrėžta bet kuriame iš ankstesnių punktų, kietėjančios kompozicijos suspaudimo ir kompozicijos apdorojimo temperatūroje, maždaug 10 oC aukštesnėje, negu rišiklio stiklėjimo temperatūra, ir vėliau temperatūros sumažinimą.

17. Būdas pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad būdas apima grūdėtos medžiagos parengtinio padengimo pakopą klampumą reguliuojančiu rišančiuoju agentu.

18. Būdas pagal 17 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad būdas dar apima parengtinai padengtos grūdėtos medžiagos padengimą rišančiuoju agentu.

19. Skysčiui pralaidi sudėtinė medžiaga, pagaminta iš kompozicijos, kaip apibrėžta bet kuriame nuo 1 iki 15 punkte.

