PAGE  

1. Junginys, kurio bendroji formulė (I) yra:


[image: image1.wmf]N

N

X

X

CH

2

CH

2

Ar

CH

2

CH

CH

2

Ar

O

CH

2

CH

CH

2

Q

HC

CH

2

CH

CH

2

O

(Z)

m

(Z)

m

(Y)

n

(Y)

n

 (I)

kurioje X žymi vandenilio arba halogeno atomą, hidroksi-, alkoksi-, ariloksi-; alkanoiloksi-, arba arenoiloksigrupę, 

Y žymi -CH(R1)-O-CH2, kur R1 yra vandenilis arba alkoksimetilgrupė,

Z žymi -CH2-CH(R2)-O-, kur R2 yra alkiloksimetilo grupė, 

m ir n = 0 arba 1; 

Ar žymi 9-karbazolilo arba difenilamino radikalą; 

Q pasirinktas iš grupės, susidedančios iš:


[image: image2.wmf]N

R

M

A

M

O

O

3

,

,


kur R3 yra vandenilio arba halogeno atomas, CF3, -OCH3,

A – žymi O arba -C(CH3)2; ir M – žymi O arba S atomą.

2. Junginys pagal 1 punktą, pasirinktas iš grupės, susidedančios iš :


[image: image3.wmf]N

N

O

O

H

O

N

N

O

O

H

O

 (II)


[image: image4.wmf]N

N

N

N

O

N

O

H

O

O

H

 (III)


[image: image5.wmf]N

N

O

O

H

S

N

N

O

O

H

S

O

 ( IV)


[image: image6.wmf]N

N

O

O

O

O

H

S

O

N

N

O

O

O

S

O

H

 (V)


[image: image7.wmf]N

N

N

N

O

S

S

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 (VI)


[image: image8.wmf]N

N

N

O

O

O

H

N

O

Br

O

H

O

N

 (VII) 


[image: image9.wmf]N

N

N

O

O

O

H

N

O

O

H

O

N

F

 (VIII)


[image: image10.wmf]N

N

O

O

H

O

N

N

O

O

H

O

  (IX)


[image: image11.wmf]N

N

N

N

O

O

H

N

O

H

O

O

CH

3

 (X)


[image: image12.wmf]O

N

N

N

O

H

O

N

N

C

F

3

O

H

 (XI)

pasižymintis krūvininkų pernašos savybėmis.

3. Junginio pagal 1 arba 2 punktą panaudojimas organiniu nepolimeriniu puslaidininkiu. 

4. Organinis elektroliuminescencinis elementas, kuris susideda iš skaidraus elektrai laidaus anodo, nebūtinai padengto elektrai laidžiu polimeru, ir katodo, tarp kurių yra aktyvusis sluoksnis, turintis skylių transportinės medžiagos,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skylių transportinė medžiaga yra nepolimerinis junginys pagal 1 punktą.

5. Organinis elektroliuminescencinis elementas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aktyvusis sluoksnis yra skylių transportinės medžiagos, šviesą emituojančios medžiagos ir elektronų transportinės medžiagos mažiausiai vieno sluoksnio kompozicija.

6. Organinis elektroliuminescencinis elementas pagal 4 arba 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aktyviojo sluoksnio kompozicijoje skylių transportinės medžiagos, šviesą emituojančios medžiagos ir elektronų transportinės medžiagos santykis yra (6-15):1:(4-10) atitinkamai. 

PAGE  

_1194840347

_1194840408

_1194840459

_1197448257

_1197449129

_1194840517

_1194840433

_1194840388

_1194840264

_1194840321

_1189854181

_1194840258

