1. Sorbento, pagaminto iš gamtinės uolienos šungito, panaudojimas kaip enterosorbento, kai minėtas šungitas yra susmulkinamas, taip išvengiant priemaišų patekimo į sorbentą, šungito frakcijai, turinčiai 27-32 ( anglies, atliekamas magnetinis separavimas ir mechaninis šungito uolienos praturtinimas, ir naudojamos dalelės mažesnio nei 1 (m dydžio, turinčios 33(1 ( anglies, patalpinant jas į kietas želatinos kapsules, kurios vartojamos 0,01 g/1 kg kūno masės per parą, užgeriant išvalytu tuo pačiu sorbentu vandeniu. 

2. Naujo enterosorbento gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gamtinę uolieną šungitą smulkina, atskiriant priemaišas, atlieka magnetinį separavimą ir frakcijos, turinčios 27-32 ( anglies, praturtinimą, atrenkant daleles, mažesnes nei 1 (m dydžio, turinčias 33 (1 ( anglies, ir pakuoja į želatinos kapsules.

