1. Šarminis cinko-kobalto lydinio dangų nusodinimo elektrolitas, turintis cinko jonų šaltinį, kobalto jonų šaltinį, šarminio metalo hidroksidą, kompleksodaros agentą ir, nebūtinai, papildomas medžiagas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kompleksodaros agentu naudojamas aminoetiletanolaminas, esant tokiai elektrolito komponentų sudėčiai, (g/l):

Cinko jonų šaltinis 6-8 

Kobalto jonų šaltinis 0,2-4,2 

Natrio (arba kalio) hidroksidas 80-120 

Aminoetiletanolaminas (H2N(CH2)2NH(CH2)2OH) 10-40;

Vanduo iki 1 litro.

2. Elektrolitas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elektrolito komponentų sudėtis yra (g/l):

Cinko oksidas (ZnO) 8-10;

Kobalto sulfatas (CoSO4 . 7H2O) 1-20;

Natrio hidroksidas (NaOH) 100-120;

Aminoetiletanolaminas (H2N(CH2)2NH(CH2)2OH) 10-40;

Vanduo iki 1 litro.

3. Elektrolitas pagal 1 ir/arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad optimalus cinko junginio, kobalto junginio ir aminoetiletanolamino koncentracijų santykis yra apie 1:1-2:2-4, atitinkamai.
