PAGE  

1. Metalų sulfidų arba jų dangų modifikavimo būdas, kai modifikavimui redukuoja cheminiu arba elektrocheminiu būdu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cheminės arba elektrocheminės redukcijos tirpale yra vieno iš geležies grupės (geležis, kobaltas, nikelis) dvivalenčių metalo jonų arba jų mišinio.

2. Būdas, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elektrocheminės redukcijos atveju naudojamas katodinis potencialas neviršija arba nežymiai viršija redukcijos tirpale esančių geležies grupės metalo jonų išsikrovimo potencialą.

3. Būdas, pagal apibrėžties 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cheminės arba elektrocheminės redukcijos tirpale geležies grupės dvivalenčio metalo jonų arba jų mišinio yra ne mažiau kaip 0,005 mol/L.

