1. Kompozicija statybinių medžiagų ir betono liejinių gamybai, į kurios sudėtį įeina cementas, užpildas ir vanduo, besiskirianti tuo, kad jos sudėtis yra, masės (:

cementas 




5 – 20

polistirenas




20 – 80

užpildas





10 – 40

betono mišinio papildai, ne daugiau

0,5

klijai, ne daugiau




0,1

pigmentai, ne daugiau



0,4

vanduo (H2O)



likęs kiekis.

2. Kompozicija statybinių medžiagų ir betono liejinių gamybai pagal 1 punktą, besiskirianti tuo, kad polistirenas yra termiškai išpūstų 2-10 mm dydžio granulių pavidale.

3. Kompozicija statybinių medžiagų ir betono liejinių gamybai pagal 1 punktą, besiskirianti tuo, kad užpildas yra pasirinktinai smėlis, granito dulkės, granitas, akmuo, žvirgždo skalda arba žvirgždas, ar šių komponentų mišinys pasirinktinai.

4. Kompozicija statybinių medžiagų ir betono liejinių gamybai pagal 1 punktą, besiskirianti tuo, kad betono mišinio papildai pasirinktinai yra cheminės medžiagos, pagamintos sintetinių tensidų ir/arba polikarboksilatų pagrindu.

