1. Polistirenbetonio mišinio gamybos būdas, apjungiantis putų polistireno granules ir/arba trupinius, portlandcementį, paviršinio aktyvumo medžiagą, vandenį ir maišymo įrenginį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad visi mišinio gamybos komponentai maišomi kartu uždaroje maišyklėje, kurioje ištirpinta paviršinio aktyvumo medžiaga maišymo metu hidrofilizuoja putų polistireno granules ir/arba trupinius, tolygiai juos paskirsto portlandcemento tešloje, ir homogenizuoja polistirenbetonio mišinį.

2. Polistirenbetonio mišinio gamybos būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad paviršinio aktyvumo medžiaga yra anijoninio tipo junginys, turintis funkcinę sulfo-grupę, kuris mišinio maišymo metu į cementinę tešlą įtraukia orą ir ją porizuoja.

