1. Konstrukcinis modulinis blokas iš kelių tarpusavyje sutvirtintų įvairių medžiagų sluoksnių,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jį sudaro gipso plokštės, korinis užpildas tarp jų bei tarp gipso plokščių ir korinio užpildo esančios membranos.

2. Konstrukcinis modulinis blokas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korinis užpildas yra tuščiaviduris arba pripildytas termoizoliacinės medžiagos.

3. Konstrukcinis modulinis blokas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korinis užpildas yra vieno sluoksnio arba daugiasluoksnis, sudarytas iš kelių membranomis tarpusavyje atskirtų nuo 10 mm iki 120 mm skersmens akučių dydžio korių sluoksnių.

4. Konstrukcinis modulinis blokas pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korinio užpildo sluoksnių aukštis yra nuo 10 mm iki 100 mm, o standumas yra nuo 35 g/m2 iki 400 g/m2.

5. Konstrukcinis modulinis blokas pagal 1 ik 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad membranų tarp gipso plokščių ir korinio užpildo sluoksnių tankis yra nuo 35 g/m2 iki 400 g/m2, o jų storis yra nuo 0,04 mm iki 1,00 mm.

6. Konstrukcinis modulinis blokas pagal 1, 3 ir 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kai kurie arba visi daugiasluoksnio korinio užpildo sluoksniai yra pripildyti termoizoliacinės medžiagos.

