1. Kompozicija, apimanti:

(i) aromatinių poliesterių dervą; ir

(ii) polidieną,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad daugiau negu 20 molių procentų minėto polidieno mer vienetų turi 1,2 mikrostruktūrą arba jo hidrintą liekaną.

2. Kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mažiausiai 25 procentai minėto polidieno mer vienetų turi 1,2 mikrostruktūrą arba jo hidrintą liekaną.

3. Kompozicija pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mažiau, negu 85 procentai minėto polidieno mer vienetų turi 1,2 mikrostruktūrą arba jo hidrintą liekaną.

4. Kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad aromatinio poliesterio derva apima poli(etileno tereftalatą), poli(butileno tereftalatą) arba jų kopolimerą arba mišinius.

5. Kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas polidienas apima poli(butadieną).

6. Kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas polidienas yra sudaromas anijonine polimerizacija, naudojant ličio turintį inicijatorių ir naudojant vinilo modifikatorių.

7. Kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas polidienas yra apibūdinamas vidutine masine molekuline mase nuo maždaug 1 iki maždaug 25 kg/mol.

8. Kompozicija pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas aromatinis poliesteris yra poli(alkileno tereftalatas) ir kur poli(alkileno tereftalatas) yra apibūdinamas būdinguoju klampumu mažiausiai 0,5 dl/g 25oC.

9. Kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas polidienas apima hidroksilo grupę.

10. Kompozicija pagal 9 punktą, kur  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad polidienas apima hidroksi grupe užbaigtą polidieną.

11. Kompozicija pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas hidroksi grupe užbaigtas polidienas apima maždaug dvi hidroksilo grupes.

12. Kompozicija pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas hidroksi grupe užbaigtas polidienas apima di-hidroksipoli(butadieną).

13. Kompozicija pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad hidroksi grupe užbaigtas polidienas yra paruošiamas, sukeliant 1,3-butadieno polimerizaciją su diličio inicijatoriumi ir užbaigiant polimerizaciją su alkileno dioksidu.

14. Kompozicija pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėta hidroksilo grupė gaunama iš apsaugoto inicijatoriaus.

15. Kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kompozicija apima mažiausiai maždaug 0,5 masės % polidieno, skaičiuojant nuo bendros polidieno ir aromatinio poliesterio dervos masės.

16. Kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kompozicija apima mažiausiai maždaug 0,9 masės % polidieno, skaičiuojant nuo bendros polidieno ir aromatinio poliesterio dervos masės.

17. Kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dar apima kobalto junginį.

18. Kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas aromatinių poliesterių kopolimeras ir minėtas polidienas yra kovalentiškai susijungę vienas su kitu per esterio jungtį.

19. Kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dar apima dianhidrido šakojimo agento reakcijos produktą arba mišinį.

20. Kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad polidienas apima dalinai hidrintą polidieną.

21. Kompozicija pagal 20 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad hidrinimas baigiasi su mažiausiai 20% iki 90% originalių dvigubų jungčių, liekančių po hidrinimo.

22. Kompozicija pagal 21 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad hidrinimas baigiasi su mažiausiai 30% iki 80% originalių dvigubų jungčių, liekančių po hidrinimo.

23. Polimerinės kompozicijos gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad būdas apima:

konjuguoto dieno monomero anijoninę polimerizaciją, siekiant gauti polidieną;

ir aromatinio poliesterio ir polidieno įvedimą.

24. Būdas pagal 23 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas aromatinis poliesteris apima poli(alkilentereftalato) dervą.

25. Būdas pagal 23 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad poli(alkilentereftalato) derva apima poli(etilentereftalatą), poli(butilentereftalatą) arba jų kopolimerą arba mišinius.

26. Būdas pagal 23 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas anijoninis polimerizavimas apima polidieno užbaigimą alkileno oksidu.

27. Būdas pagal 24 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas anijoninis polimerizavimas apima polimerizacijos skatinimą su inicijatoriumi, įskaitant apsaugotą hidroksilo grupę.

28. Būdas pagal 23 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dar apima polidieno dalinio hidrinimo pakopą prieš minėtą įvedimo pakopą.

