Neaustinės medžiagos gamybos būdas pagrįstas tuo, kad būsimą gaminį formuoja iš įvairiarūšės pluoštinės masės, bei austų medžiagų ar veltų fragmentų ant tirpaus vandenyje šablono, prasiuva įvairiomis kryptimis, merkia į vandenį, plauna, džiovina ir lygina,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad būsimą gaminį formuoja dozatoriais ant periodiškai judančio transporterio, pagaminto iš tirpios juostos, prispaudžia antrąja judančia lygiagrečiai tokia pačia juosta, prasiuva lygiagrečiais šaudykliniais peltakiais mažiausiai dviem kryptimis, nukreipia į tirpiklių vonią, džiovina, lygina ir supjausto pagal aprangos arba dekoratyvinių gaminių detalių formą ir matmenis.

