1. Plastikų ėsdinimo kompozicija, į kurios sudėtį įeina neorganinė rūgštis, mangano druska, vanduo,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jos sudėtis masės % yra:

- sieros rūgštis 70-90

- mangano druskos 0,0001 – 0,01

- vanduo - likęs kiekis.

2. Kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sieros rūgšties koncentracija kompozicijoje yra ne mažesnė 75 %.