PAGE  

1. Trimačio gaminio paviršiaus padengimo natūralios medienos sluoksniu būdas, apimantis trimatės dangos, atitinkančios gaminio dekoratyviojo paviršiaus formą, gavimą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtą dangą gauna iš trimačio medžio ruošinio, kuriame suformuoja paviršių, atitinkantį gaminio dekoratyviojo paviršiaus atvirkštinę kopiją, medžio ruošinį nejudamai pritvirtina prie gaminio dekoratyviojo paviršiaus ir po to nuo medžio ruošinio, nuimant nereikalingą medienos sluoksnį, gauna numatyto storio medienos sluoksnį, viršijantį naudojamai medienos rūšiai leistiną minimalų apdirbimo storį.

2. Trimačio gaminio paviršiaus padengimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dengiamo gaminio minimalus standumas turi būti toks, kad, apdirbant pritvirtintą prie jo medienos ruošinį, gaminys nesideformuotų.

3. Trimačio gaminio paviršiaus padengimo būdas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minimalų medienos sluoksnio storį parenka priklausomai nuo medžio fizinių, biologinių ir mechaninių savybių.

4. Trimačio gaminio paviršiaus padengimo būdas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dangą gauna iš vientiso arba suklijuoto medžio ruošinio.

5. Trimačio gaminio paviršiaus padengimo būdas pagal 1-4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dangos sluoksnio storis ant gaminio dekoratyviojo paviršiaus yra nevienodas.

6. Trimačio gaminio paviršiaus padengimo būdas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dangos sluoksnio storis yra 0,3 – 3,0 mm.

7. Trimačio gaminio paviršiaus padengimo būdas pagal 1-6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad medžio ruošinį pritvirtina prie gaminio dekoratyviojo paviršiaus besiplečiančiais klijais.

