1.Skystosios magnio nitrato trąšos, kuriose yra azoto, b e s i s k i r i a n č i o s tuo, kad trąšose magnio nitrato koncentracija yra nuo 36,2 % iki 41,5 %, o jų maisto medžiagų sudėtis yra tokia, masės %:

 azotas 6,85 – 7,85

 magnio oksidas 9,79 – 11,22

2.Skystosios magnio nitrato trąšos, kaip nurodyta 1 punkte, b e s i s k i r i a n č i o s tuo, kad magnis yra gautas iš magnezito.

3.Skystosios magnio nitrato trąšos, kaip nurodyta 1 ir 2 punktuose, b e s i s k i r i a n č i o s tuo, kad magnezitas yra kaustinis, kuriame yra ne mažiau kaip 86 % magnio oksido. 

4.Skystosios magnio nitrato trąšos, kaip nurodyta 1 punkte b e s i s k i r i a n č i o s tuo, kad azotas yra gautas iš nuo 32 % iki 40 % koncentracijos azoto rūgšties vandeninio tirpalo.

5.Skystųjų kalcio nitrato trąšų, kaip nurodyta 1, 2, 3 ir 4 punktuose, gavimo būdas, apimantis žaliavos skaidymą azoto rūgštimi ir skaidymo tirpalo apdorojimą b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad skaidomas magnezitas azoto rūgšties vandeniniu tirpalu ir skaidymo tirpalas apdorojamas magnezitu.

6.Būdas, kaip nurodyta 5 punkte, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad magnezitas skaidomas iki 70 oC temperatūroje.

7.Būdas, kaip nurodyta 5 ir 6 punktuose, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad magnezitas į azoto rūgšties vandeninį tirpalą dozuojamas nuo 1 val. iki 2 val., po to reakcijos mišinys maišomas 1 val.

8.Būdas, kaip nurodyta 5, 6 ir 7 punktuose, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad skaidymo tirpalas standartizuojamas neutralizuojant magnezitu iki pH 4, po to tirpalas maišomas 2 val. ir paliekamas nusistovėti ne mažiau kaip 15 val., o po nusistovėjimo gautas tirpalas, kurio pH nuo 4 iki 7,5, dekantavimo būdu atskiriamas nuo nusistovėjusių nuosėdų ir gaunamos suspensinės magnio nitrato trąšos, tinkamos augalams papildomai tręšti laistant.

9.Būdas, kaip nurodyta 5, 6, 7 ir 8 punktuose, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad filtruojamos nuosėdos arba nuosėdos ir suspensinės magnio nitrato trąšos, gaunamas filtratas – skystosios magnio nitrato trąšos, kurios atitinka hidroponikos reikalavimus. 

